Конвейерные ленты GUMMILABOR (Италия): характеризуются высокой износостойкостью, минимальным удлинением при эксплуатации ,что позволяет избежать перестыковки транспортерных лент в процессе работы конвейера, уменьшает ход натяжных станций конвейера. Это достигнуто за счет применяемого типа ткани (ЕР полиэстер/полиамид) максимальный коэффициент удлинения 2% ( в отличие от отечественной ТК-200 которая имеет коэффициент удлинения до 4% при той же нагрузке.)Используемая компанией GUMMILABOR более эластичная резина для изготовления конвейерных лент, позволяет использовать конвейера с меньшими диаметрами барабанов по сравнению с аналогичной отечественной лентой.

Ленты могут поставляться рулонами более 200 метров(Российские ленты изготавливаются рулонами до 100 метров), что позволяет избежать лишних стыков на больших конвейерах.

Конвейерные ленты CHEVRONGUM (конвейерная лента для наклонных конвейеров)дают возможность транспортировать материалы под углом 20-40 градусов. А так же конвейерные ленты GUMMIBORD (конвейерная лента с гофробортом и поперечными планками)дают возможность перемещения материалов с изменяемым наклоном по трассе от 0 до 90 градусов.

За счет нового высококачественного оборудования достигается прямолинейность лент и полностью отсутствует эффект серповидности ( в отличие от отечественных конвейерных лент) при работе на конвейере лента не гуляет по роликам, уменьшается сход лент с конвейера, нет просыпи, так же значительно уменьшается изнашивание бортов ленты, увеличивается срок службы роликов и роликоопор и обеспечивается эффективная работа оборудования.

Большой ассортимент производимой продукции позволяет подобрать свой тип ленты под различное оборудование.

Наиболее применяемые типы конвейерных лент производства компании GUMMILABOR:

- CHEVRONGUM - конвейерная лента для наклонных конвейеров.

- GUMMIBORD - конвейерная лента с гофробортом и поперечными планками.

- NORMALGUM — аброзивоустойчивая, износостойкая конвейерная лента

- TEMPERGUM «Т110-130 С» - термостойкая конвейерная лента

- ARDENTGUM «Т130-150 С» - термостойкая конвейерная лента

- SUPERARDENTGUM «150-200 С» - термостойкая конвейерная лента

- OILGUM — маслостойкая конвейерная лента

- ELEVGUM — элеваторная лента

- METALGUM — резинотросовая конвейерная лента